** 水泥自流平砂浆助剂----YJ--K703L**

**公司简介;**

**汉王亿家新材料有限公司一直致力于特种水泥砂浆和水泥改性的新材料研发生产，是一家新型化学建材技术服务商。针对水泥两强两快（早强，增强，快凝，快硬）有着领先的生产工艺。**

**YJ--K703L简介：**

**本公司研发YJ-K703L是一款纯普硅水泥一元体系早强自流平理想材料，不需要使用硫铝酸盐水泥和高铝水泥，碳酸锂，硬石膏等来提高早期强度。本品特点是，生产简单，自流平砂浆厂只需要购买42.5PO或52.5 普通硅酸盐水泥和黄沙即可。初凝1小时左右，终凝凝固时间4小时左右。**

**建议配比:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **材料名称** | **添加比例KG** | **备注** |
| **42.5硅酸盐水泥** | **300** | **42.5PO硅酸盐** |
| **黄沙** | **650-700** | **含泥量低，需要粗细级配** |
| **重钙粉** | **50-100** | **300目-600目** |
| **缓凝剂** | **1-2** | **可根据施工情况调整** |
| **YJ-K703L** | **20** |  |

**YJ-K703L优势:**

1. **普通硅酸盐水泥可以达到超早强的效果，整个体系合理配比下最终强度可达C60以上，后期强度有着硫铝酸盐体系或高铝三元体系无法比拟的增长优势。**
2. **产品流动性好，易施工。**

**3，粘结力强，与基层附着力更好。**

**4，产品具有微膨胀，减少砂浆收缩带来的风险。**

**5，自流平砂浆厂无需购买多种添加剂做匹配，无需做大量的实验，无需担心工人生产中错配原材料的风险。**

**6，减少粉化，耐久性好。**

**7，采购简单，成本低于硫铝酸盐体系或者高铝三元水泥体系的砂浆。**

**徐州汉王亿家新材料有限公司**